| A | 15/06/24 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO CONTROL H° |  |  |  |
|  |  |  | EN OBRA |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: HOR-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

# 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento detallado para el control del hormigonado en obra, garantizando que el proceso cumpla con las normativas IRAM vigentes y las especificaciones del proyecto. Se busca asegurar la calidad, durabilidad y resistencia del hormigón estructural, minimizando defectos y patologías constructivas.

# 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de hormigonado en los proyectos de la constructora Roque Mocciola, incluyendo:

- Cimentaciones

- Columnas y vigas

- Losas y pavimentos

- Muros estructurales

- Prefabricados de hormigón

# 3. RESPONSABILIDADES

- Jefe de obra: Supervisar el cumplimiento del procedimiento y coordinar los ensayos de control.

- Laboratorio: Realizar los ensayos de calidad del hormigón y emitir informes técnicos.

- Capataz de obra: Verificar la correcta preparación, colocación y curado del hormigón.

- Operarios: Ejecutar las tareas de vertido, compactación y terminación del hormigón siguiendo las directrices establecidas.

# 4. EQUIPOS Y MATERIALES

## 4.1 Equipos de Hormigonado

- Plantas dosificadoras o mezcladoras de hormigón.

- Camiones hormigoneros.

- Bombas de hormigón (cuando sea necesario).

- Vibradores de inmersión para compactación.

- Regletas, alisadoras y fratasadoras para terminación superficial.

## 4.2 Equipos de Medición y Control

- Cono de Abrams para medir la consistencia del hormigón fresco (IRAM 1662):

  - Colocar el molde sobre una superficie horizontal, rígida y no absorbente.

  - Rellenar el cono en tres capas de igual volumen, compactando cada una con 25 golpes de la varilla normalizada.

  - Retirar el molde verticalmente en un tiempo de 5 a 10 segundos.

  - Medir el asentamiento comparando la altura original con la del hormigón desparramado.

  - Registrar el resultado y verificar que se encuentre dentro de los valores especificados.

- Moldes cilíndricos para la confección de probetas (IRAM 1534):

  - Limpiar y engrasar los moldes antes del llenado.

  - Llenar en tres capas de igual volumen, compactando cada capa con 25 golpes de varilla.

  - Alisar la superficie final y etiquetar la probeta con fecha, ubicación y referencia del lote.

  - Almacenar las probetas en condiciones adecuadas de humedad y temperatura por al menos 24 horas antes del desmolde.

  - Curar las probetas en agua a 20°C hasta el ensayo de compresión a los 7, 14 y 28 días.

# 5. PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO

## 5.1. Preparación Previa

- Verificación de encofrados y armaduras:

  - Asegurar el correcto posicionamiento y fijación de los elementos estructurales.

  - Verificar que los encofrados estén limpios y correctamente engrasados.

  - Revisar que las armaduras tengan el recubrimiento mínimo requerido.

- Control de los materiales:

  - Confirmar que el cemento, los agregados y el agua cumplan con las normas IRAM respectivas.

  - Revisar la dosificación de la mezcla de acuerdo con el diseño aprobado.

  - Tomar muestras de los materiales para ensayos de calidad.

- Condiciones ambientales:

  - Registrar temperatura y humedad.

  - Implementar medidas para evitar la evaporación rápida en climas calurosos.

  - Proteger el hormigonado en condiciones de baja temperatura.

## 5.2. Colocación y Compactación del Hormigón

- Vertido:

  - Realizar el vertido desde una altura adecuada para evitar la segregación.

  - Distribuir el hormigón uniformemente en la estructura.

  - Evitar interrupciones prolongadas para prevenir juntas frías.

- Compactación:

  - Utilizar vibradores de inmersión para eliminar burbujas de aire.

  - No sobrepasar el tiempo de vibrado para evitar la segregación.

  - Asegurar la integración de capas sucesivas en hormigonados continuos.

## 5.3. Terminación y Curado

- Nivelación y acabado:

  - Utilizar regletas y alisadoras para obtener una superficie uniforme.

  - Aplicar acabados según especificaciones del proyecto.

- Curado del hormigón:

  - Aplicar curado húmedo o mediante compuestos químicos para evitar fisuración.

  - Mantener la humedad durante al menos 7 días en condiciones normales.

  - Proteger el hormigón contra impactos y vibraciones prematuras.

# 6. CONTROL DE CALIDAD

- Ensayos en estado fresco:

  - Medición del asentamiento del cono de Abrams (IRAM 1662).

  - Control de temperatura y aire incorporado.

- Ensayos en estado endurecido:

  - Compresión de probetas a 7, 14 y 28 días (IRAM 1534).

  - Uso de esclerómetro para verificaciones no destructivas.

  - Extracción de testigos en caso de duda sobre la resistencia.

# 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

- Se aceptará el hormigón si:

  - Cumple con los valores de resistencia especificados.

  - Presenta una consistencia adecuada según el diseño.

  - No presenta fisuras o segregación visibles.

- Se rechazará el hormigón si:

  - No alcanza la resistencia requerida en ensayos de compresión.

  - Tiene asentamientos fuera de los límites establecidos.

  - Presenta defectos estructurales significativos.

# 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Uso de EPP: Casco, guantes, botas de seguridad y gafas de protección.

- Control de derrames: Evitar el vertido de residuos de hormigón en zonas no autorizadas.

- Gestión de residuos: Disposición adecuada de materiales sobrantes y limpieza de herramientas.

# 9. REFERENCIAS NORMATIVAS

- IRAM 1662: Determinación del asentamiento por el cono de Abrams.

- IRAM 1534: Ensayo de resistencia a la compresión de probetas.

- IRAM 1627: Curado de hormigones en obra.