| A | 15/05/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  |
|  |  |  | TALLER METALÚRGICO |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: MET-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos de calidad para la fabricación de estructuras metálicas en el taller de Roque Mocciola S.A., asegurando el cumplimiento de planos de taller, normas de referencia y especificaciones técnicas del cliente, desde la recepción del acero hasta la entrega del elemento terminado para su montaje en obra.

2. NORMAS DE REFERENCIA

- CIRSOC 303 — Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios.

- AWS D1.1 — Structural Welding Code — Steel (soldadura estructural).

- IRAM IAS U500-528 — Barras y perfiles de acero para estructuras.

- IRAM 11564 — Perfiles laminados en caliente.

- ISO 9001:2015 — Cláusula 8.5 — Control de producción y provisión del servicio.

3. PROCESO DE FABRICACIÓN Y CONTROLES

| PASO | ACTIVIDAD | CONTROL DE CALIDAD | REGISTRO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepción y verificación del acero | Certificado de colada, marcación de colada en cada pieza, inspección dimensional y visual. Estado: conforme / cuarentena / NC. | FIR-VAR-CAL-001 + TRA | Enc. Taller / Resp. Calidad |
| 2 | Revisión de planos de taller | Planos aprobados por Dir. de Ingeniería. Verificar listas de materiales, detalles de uniones y tolerancias. Sin plano aprobado no se inicia fabricación. | Registro de revisión de planos | Encargado de Taller |
| 3 | Trazado y marcado | Trazado sobre la chapa/perfil según plano. Verificar medidas con metro certificado. Marcar N° de pieza y colada. | Planilla de trazado | Operario / Encargado |
| 4 | Corte (sierra, plasma u oxicorte) | Verificar escuadría, perpendicularidad y ausencia de rebabas. Tolerancia corte: ± 1 mm en longitud, ± 0.5° en ángulo. | Planilla de corte | Operario / Encargado |
| 5 | Preparación para soldadura | Limpieza de superficies (granallado, cepillado o esmerilado). Verificar ajuste de piezas y precalentamiento si lo requiere el procedimiento WPS. | Formulario de preparación | Encargado de Taller |
| 6 | Soldadura | Ejecutar según WPS aprobado. Soldador calificado. Ver SOL-VAR-OBR-001. | Registro de soldadura / RTFI | Soldador calificado |
| 7 | Enderezado y ajuste dimensional | Verificar planitud, escuadría y rectitud del elemento. Tolerancias según CIRSOC 303. Uso de prensa o calor controlado si aplica. | Planilla dimensional | Encargado de Taller |
| 8 | Tratamiento de superficie y pintura | Preparación y pintura según PIN-VAR-OBR-001. Espesor de imprimación según especificación técnica del proyecto. | Registro de pintura | Encargado de Taller |
| 9 | Control final y habilitación | Inspección dimensional final, verificación de marcación, estado de pintura y documentación completa antes de despacho. | RTFI-VAR-OBR-001 (Registro de Terminación Final) | Resp. Calidad / Enc. Taller |
| 10 | Despacho a obra | Remito de entrega con identificación de cada pieza (N°, colada, plano). Seguridad en la carga y transporte. | Remito de despacho | Encargado de Taller |

4. TOLERANCIAS DIMENSIONALES

| PARÁMETRO | TOLERANCIA ADMISIBLE | NORMA |
| --- | --- | --- |
| Longitud de elementos | ± 2 mm | CIRSOC 303 |
| Rectitud (flecha) | ≤ L/1000 con máx. 3 mm | CIRSOC 303 |
| Escuadría de extremos | ± 1° | CIRSOC 303 |
| Planitud de placas | ≤ 3 mm en 1 m | CIRSOC 303 |
| Posición de agujeros para bulones | ± 1 mm | CIRSOC 303 |
| Diámetro de agujero para bulón | d_nominal + 2 mm (agujero estándar) | CIRSOC 303 |

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

SOL-VAR-OBR-001 — Control de Soldadura y Calificación de Soldadores

MON-VAR-OBR-001 — Montaje de Estructuras Metálicas

PIN-VAR-OBR-001 — Control de Pintura en Obra

TRA-VAR-CAL-001 — Trazabilidad de Materiales

GNC-VAR-SGI-001 — Gestión de No Conformidades

SYH-PR-TALL-V.0 — SST en Taller Metalúrgico