| A | 15/06/24 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| COMPACTACIÓN DE SUELOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | DE SUELOS |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: MOV-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

# 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento detallado para el control de la compactación de suelos en obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Se busca obtener la densidad y resistencia requeridas para la estabilidad y durabilidad de la obra, minimizando asentamientos diferenciales y mejorando la capacidad portante del suelo.

# 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de movimiento de suelos y compactación en los proyectos de la constructora Roque Mocciola. Incluye la compactación de:

- Terraplenes y plataformas de fundación.

- Bases y sub-bases para pavimentos.

- Rellenos estructurales y de zanjas.

- Mejoramiento de suelos con aditivos.

# 3. RESPONSABILIDADES

- Jefe de obra: Planificar y supervisar los trabajos de compactación, asegurando el cumplimiento del procedimiento.

- Laboratorio: Realizar los ensayos de compactación y emitir informes con los resultados.

- Capataz de obra: Asegurar la correcta ejecución de la compactación según las especificaciones técnicas.

- Operadores de maquinaria: Ejecutar la compactación conforme a las indicaciones del capataz y a las condiciones del suelo.

# 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

## 4.1 Equipos de Compactación

Dependiendo del tipo de suelo y la aplicación, se utilizarán diferentes equipos:

- Rodillos vibratorios lisos: Para suelos granulares y bases de pavimentos.

- Rodillos de pata de cabra: Para suelos cohesivos y arcillosos.

- Rodillos neumáticos: Para mejorar la interconexión de partículas en bases y sub-bases.

- Pisones mecánicos y planchas vibratorias: Para zonas confinadas y rellenos en zanjas.

## 4.2 Equipos de Medición y Control

- Equipo de ensayo Proctor (IRAM 10501): Determina la densidad máxima seca y humedad óptima.

- Cono de arena (IRAM 10509): Método tradicional para medir la densidad in situ.

- Densímetro nuclear: Permite un control rápido y preciso de densidad y humedad en campo.

- Placa de carga: Para evaluar la capacidad portante del suelo compactado.

- Penetrómetro de bolsillo: Para estimaciones rápidas de resistencia en suelos cohesivos.

# 5. PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN

## 5.1. Preparación del Terreno

- Limpieza del área: Remoción de escombros, raíces y materiales orgánicos.

- Control de humedad: Verificar el contenido de humedad y ajustarlo según el valor óptimo del ensayo Proctor.

- Nivelación y extendido: Distribuir el material en capas uniformes de 20-30 cm.

- Verificación de la granulometría: Asegurar que el material cumpla con la curva granulométrica especificada.

## 5.2. Ejecución de la Compactación

- Seleccionar el equipo adecuado: Según el tipo de suelo y el espesor de capa.

- Realizar pasadas progresivas: Asegurar una cobertura uniforme y superpuesta.

- Controlar la humedad en cada capa: Reajustar si es necesario antes de continuar la compactación.

- Aplicar el número de pasadas requerido: Hasta alcanzar la densidad mínima especificada.

## 5.3. Control de Calidad

- Ensayos in situ: Determinación de la densidad del suelo compactado mediante frasco de arena o densímetro nuclear.

- Comparación con ensayo Proctor: La densidad obtenida debe ser al menos el 95% del Proctor Modificado.

- Registro de resultados: Documentar cada medición en un parte diario.

# 6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

- Se aceptará el suelo compactado que cumpla con:

  - Densidad mínima establecida (>95% del Proctor Modificado).

  - Contenido de humedad dentro del rango óptimo.

  - Superficie uniforme y sin deformaciones.

- Se rechazará el suelo si presenta:

  - Densidad inferior a la especificada.

  - Exceso o déficit de humedad.

  - Presencia de segregación o fisuras.

# 7. REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

- Parte diario de compactación: Fecha, ubicación, equipo utilizado, número de pasadas.

- Informe de ensayos: Resultados de densidad y humedad con referencia a Proctor.

- Historial de correcciones: Acciones tomadas en caso de no conformidad.

# 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Uso de EPP: Casco, guantes, botas de seguridad y chaleco reflectante.

- Control de emisiones de polvo: Mediante riego superficial en áreas de trabajo.

- Señalización de zona de compactación: Para evitar acceso de personal no autorizado.

- Disposición adecuada de residuos: Manejo ambientalmente responsable del material excedente.

# 9. REFERENCIAS NORMATIVAS

- IRAM 10501: Determinación de la densidad máxima seca y humedad óptima.

- IRAM 10509: Ensayo de densidad in situ con frasco de arena.

- IRAM 10512: Control de compactación por densidad y humedad.

Este procedimiento detalla las actividades necesarias para garantizar un control efectivo de la compactación de suelos en obra, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad requerida en los proyectos de la constructora Roque Mocciola.