| A | 15/06/24 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| CONTROL DE PINTURA EN OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO CONTROL PINTURA |  |  |  |
|  |  |  | EN OBRA |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: PIN-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

# 1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento detallado para el control de la pintura en obra, garantizando que el proceso cumpla con las normativas IRAM vigentes y las especificaciones del proyecto. Se busca asegurar la calidad, adherencia, durabilidad y acabado de la pintura aplicada en superficies arquitectónicas y estructurales.

# 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de pintura en los proyectos de la constructora Roque Mocciola, incluyendo:

- Interiores y exteriores de edificaciones

- Elementos estructurales metálicos y de hormigón

- Superficies de madera, yeso y otros materiales

- Revestimientos especiales según especificaciones del proyecto

# 3. RESPONSABILIDADES

- Jefe de obra: Supervisar el cumplimiento del procedimiento y coordinar las inspecciones.

- Capataz de obra: Asegurar la correcta preparación de las superficies y aplicación de la pintura.

- Pintores y operarios: Ejecutar las tareas de preparación, aplicación y terminación conforme a las especificaciones.

# 4. EQUIPOS Y MATERIALES

## 4.1 Equipos de Aplicación

- Rodillos y brochas de diferentes tamaños y tipos

- Pistolas de pulverización (cuando sea requerido)

- Compresores y equipos de aire (para aplicación con pistola)

- Lijadoras eléctricas y manuales

- Espátulas y masillas para corrección de imperfecciones

## 4.2 Equipos de Medición y Control

- Medidores de espesor de película seca y húmeda

- Higrómetro para medir humedad en la superficie

- Cartillas de referencia de color para verificación del tono

- Termohigrómetro para control de condiciones ambientales

# 5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PINTURA

## 5.1. Preparación Previa

- Verificación de la superficie:

  - Asegurar que la superficie esté seca, libre de polvo, grasa y contaminantes.

  - Revisar que no haya fisuras, grietas o defectos que requieran reparación previa.

  - Confirmar la rugosidad adecuada en superficies metálicas u hormigonadas.

- Condiciones ambientales:

  - Registrar temperatura y humedad relativa antes de aplicar la pintura.

  - No aplicar pintura si la humedad relativa es superior al 85%.

  - Verificar que la temperatura del sustrato esté entre 5°C y 35°C.

- Preparación de la superficie:

  - Lijado y limpieza de la superficie.

  - Aplicación de selladores o imprimaciones cuando sea necesario.

  - Reparación de imperfecciones con masilla o enduido según el caso.

## 5.2. Aplicación de Pintura

- Elección del método de aplicación:

  - Uso de brocha o rodillo en superficies pequeñas o con detalles.

  - Aplicación con pistola en grandes superficies para acabado uniforme.

- Número de capas y tiempos de secado:

  - Aplicar el número de manos especificado en el proyecto.

  - Respetar los tiempos de secado entre manos según indicaciones del fabricante.

  - Evitar acumulación excesiva de pintura para prevenir escurrimientos.

- Control del espesor de película:

  - Medir el espesor en estado húmedo y seco con herramientas adecuadas.

  - Verificar uniformidad de la aplicación en toda la superficie.

## 5.3. Inspección Final y Terminación

- Revisión de defectos:

  - Detectar posibles defectos como burbujas, descascaramiento o variación de color.

  - Evaluar la adherencia de la pintura con pruebas específicas.

- Corrección de imperfecciones:

  - Realizar retoques en áreas defectuosas.

  - Asegurar la correcta nivelación y uniformidad del acabado.

- Limpieza y entrega de obra:

  - Remoción de residuos de pintura en áreas no deseadas.

  - Entrega de informes de control y certificación de calidad si aplica.

# 6. CONTROL DE CALIDAD

- Ensayos en la pintura aplicada:

  - Verificación de adherencia mediante pruebas de corte o cinta adhesiva.

  - Medición del espesor de la película en seco.

  - Prueba de resistencia a agentes ambientales si aplica.

- Comparación con especificaciones del proyecto:

  - Confirmación del color y acabado.

  - Control de brillo, textura y uniformidad de aplicación.

# 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

- Se aceptará la pintura si:

  - Presenta el color y acabado especificado en el proyecto.

  - No muestra defectos como ampollas, escurrimientos o zonas desiguales.

  - Cumple con los ensayos de adherencia y espesor de película.

- Se rechazará la pintura si:

  - Tiene defectos visibles que afecten la estética o durabilidad.

  - No cumple con los ensayos de adherencia o espesor.

  - Fue aplicada en condiciones ambientales inadecuadas.

# 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Uso de EPP: Guantes, gafas de seguridad, mascarillas y ropa de protección.

- Ventilación adecuada: Especialmente en interiores o con productos solventes.

- Gestión de residuos: Disposición adecuada de envases y materiales sobrantes.

- Manejo seguro de productos químicos: Evitar contacto con la piel y ojos.

# 9. REFERENCIAS NORMATIVAS

- IRAM 1071: Especificaciones para pinturas arquitectónicas.

- IRAM 1193: Ensayos de adherencia en recubrimientos.

- IRAM 1105: Determinación del espesor de película seca.